| 槽钢执行标准及规格，槽钢理论重量及槽钢规格表：(单位：kg/m、mm ). 规格 高度(h); 腿宽(b); 腰厚(d); 理重. 5#; 50; 37; 4.5; 5.438. 6.3#; 63; 40; 4.8; 6.634. 8#; 80; 43; 5.0; 8.045. 10#; 100; 48; 5.3; 10.007. 12#; 120; 53; 5.5; 12.059. 12.6; 126; 53; 5.5; 12.319. 14#a; 140; 58; 6.0; 14.535. 14#b; 140; 60; 8; 16.733. 16#a; 160; 63; 6.5; 17.24. 16#b; 160; 65; 8.5; 19.752. 18#a; 180; 68; 7; 20.174. 18#b; 180; 70; 9; 23. 20#a; 200; 73; 7; 22.637. 20#b; 200; 75; 9; 25.777. 22#a; 220; 77; 7; 24.999. 22#b; 220; 79; 9; 28.453. 25#a; 250; 78; 7; 27.41. 25#b; 250; 80; 9; 31.335. 25#c; 250; 82; 11; 35.26. 28#a; 280; 82; 7.5; 31.427. 28#b; 280; 84; 9.5; 35.832. 28#c; 280; 86; 11; 40.219. 30#a; 300; 85; 7.5; 34.463. 30#b; 300; 87; 9.5; 39.173. 30#c; 300; 89; 11.5; 43.883. 32#a; 320; 88; 8; 38.083. 32#b; 320; 90; 10; 43.107. 32#c; 320; 92; 12; 48.131. 36#a; 360; 96; 9; 47.814. 36#b; 360; 98; 11; 53.466. 36#c; 360; 100; 13; 59.118. 40#a; 400; 100; 10; 58.928. 40#b; 400; 102; 12.5; 65.208. 40#c; 400; 104; 14.5; 71.488.. h--高度， b--腿宽， d--腰厚， t--平均腿厚度， r--腰端圆弧半径， r1--腿端圆弧半径.. |  |  |
| --- | --- | --- |